ИП Вахрушев Г.С.

140413, РФ, Московская область,

город Коломна,

улица Щуровская, д.4А,

корпус 1, офис 8

ТК «СтройДвор»

Тел.: +7 496 610 05 06,

+7 915 263 63 63

e-mail: info@profidvice.ru

www.profidvice.ru

Добрый день!

Предельные отклонения по толщине проката не должны превышать приведенных в табл.

| Толщина проката | Предельные отклонения по толщине при ширине проката |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 100 включ. |  |  | Св. 1000 до 1500 включ. |  |  |
|  | Высокая точность | Повышенная точность | Нормальная точность | Высокая точность | Повышенная точность | Нормальная точность |
| От 0,35 до 0,40 включ. | ±0,02 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 |
| Св. 0,40 до 0,50 включ. | ±0,03 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 |
| Св. 0,60 до 0,65 включ. | ±0,04 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,07 |
| Св. 0,65 до 0,90 включ. | ±0,04 | ±0,06 | ±0,08 | ±0,05 | ±0,06 | ±0,08 |
| Св. 0,90 до 1,20 включ. | ±0,05 | ±0,08 | ±0,10 | ±0,06 | ±0,09 | ±0,11 |
| Св. 1,20 до 1,40 включ. | ±0,06 | ±0,09 | ±0,10 | ±0,07 | ±0,10 | ±0,12 |

Пример расчета толщин
Толщина проката с покрытием из полиэфирной эмали (полиэстер) по документам обозначена как 0,5мм:
При нормальной точности проката  допуск по толщине на черную основу составляет ±0,06мм, это означает, что толщина черной основы лежит в пределах от 0,44мм до 0,56мм. Предположим, что клиенту поставлен прокат с суммарной толщиной 0,47мм с массой цинка 140г/мм (толщина цинкового покрытия с обеих сторон 19,6 мкм), толщина защитно-декоративного покрытия лицевой стороны по сертификату 25мкм, грунта основы 5 мкм, грунта обратной стороны 10 мкм.

С уважением,

ИП Вахрушев Г.С.